| SPECIFICATION OF ELECTRIC WIRE FOR AUTOMOBILE AV-AVF |
| --- |
|  |  |  |  | Tiêu chuẩn áp dụng: JIS C 3406-1993 |  |  |
|  |  |  |  | Application standard :JIS C 3406-1993 |  |  |
| No. | Conductor 製造 | Thickness of insualator 絕線厚度 | Overral diameter 完成外經 | Conductor resistance at 20o C 最大導體電阻 | Conference 參考 |
|  | Nominal sectional area 公斷面稱積 | No.of core Dia. Of core 銅線數 銅線外經 | Calculated sectional area 公斷面算 | Approx. oatside Diameter 外經 |  | Standard 標準 | Max 最大 |  | Mass 重量 | Length of cable 長度 |
|  | mm2 | mm | mm2 | mm | mm | mm | mm | Ω/m | g/m | m |
| 1 | 0.5f | 20/0.18 | 0.5087 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 0.0367 | 8 | 500 |
| 2 | 0.5 | 7/0.32 | 0.5627 | 1 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 0.0327 | 9 | 500 |
| 3 | 0.75f | 30/0.18 | 0.763 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 0.0244 | 12 | 500 |
| 4 | 0.85 | 11/0.32 | 0.8846 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 0.0208 | 12 | 200 |
| 5 | 1.25f | 50/0.18 | 1.273 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 0.0147 | 17 | 200 |
| 6 | 1.25 | 16/0.32 | 1.287 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 0.0143 | 17 | 200 |
| 7 | 2 | 26/0.32 | 2.091 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 0.00881 | 25 | 200 |
| 8 | 3 | 41/0.32 | 3.297 | 2.4 | 0.7 | 3.8 | 4.1 | 0.00559 | 39 | 200 |
| 9 | 5 | 65/0.32 | 5.228 | 3 | 0.8 | 4.6 | 4.9 | 0.00352 | 60 | 200 |
| 10 | 8 | 50/0.45 | 7.952 | 3.7 | 0.9 | 5.5 | 5.8 | 0.00232 | 90 | 200 |
| 11 | 15 | 84/0.45 | 13.359 | 4.8 | 1.1 | 7.0 | 7.4 | 0.0013 | 150 | 100 |
| Notes: f trong mặt cắt danh định chỉ tính mềm dẻo |  |  |  |  |  |

AV: 表示汽車用低壓PVC絕緣電線  Biểu thị xe dùng dây điện độ cách điện PVC hạ áp

F:  柔軟性